规 格 承 认 书 SPECIFICATION FOR APPROVAL 产 品 名 称: 金属化聚丙烯膜介质壳式电容器 Product Name: Metallized polypropylene film dielectric shell capacitor 产 品 型 号: CBB24 Product Type: CBB24 产 品 编 码: Product Code: 客 户 名 称: Customers Name: 客 户 编 码: Customers Code: 日 期: 2018.12.13 Issue Date: 2018.12.13 浙江七星电容器有限公司 Zhe Jiang Qi Xing Capacitor Co., Ltd 地址：浙江省长兴县新槐镇开发区发展大道50号 ADD:Changxingxian Huaikan Dev Zone, 50 Development Rd, Changxing, Zhejiang Tel：0572-6295698 Fax：0572-6295700

CBB24 金属化聚丙烯薄膜介质壳装电容器

CBB24   Metal polypropylene thin film dielectric shell capacitor

■ 特点

● 高温金属化聚丙烯膜

■ Characteristic:

● High temperature metallized polypropylene film

● 高频损耗小

● 内部温升小

● Low loss at high frequency.

● Internal temperature rise

■主要用途

● 广泛用于高频、直流、交流和脉冲电流中

● 适用于大屏幕显示器的S校正电路

●适用于各种高频、大电流场合

■Main purpose

●Widely used in high frequency, dc, ac and pulse current.

●S correction circuit for large screen display.

●Suitable for high frequency and large current

- 技术要求 Technical requirements

| 引用标准 Reference criteria | GB/T 14472〔IEC 60384-16〕 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 气候类别 Climate category | 55/105/56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 额定温度 Rated temperature | 85℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作温度 Operating temperature | -40℃~105℃ 〔+85℃to+105℃：decreasing factor 1.25% per℃ for Ur(dc) 〕 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 额定电压 Rated voltage | 160V；250v；400v；630v；1000V；1250v；1600v；2000v；2500v |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电容量范围 Electricity capacity range | 1000pF~56μF |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电容量偏差 Capacitance deviation | ±5%〔J〕,±10%〔K〕,±20%〔M〕 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 耐电压 Voltage resistance | 1.6Ur (2S) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 损耗角正切值 Loss angle tangent | tgδ≤0.0008（+20℃±5℃,1kHz） tgδ≤0.0015（+20℃±5℃,10kHz） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绝缘电阻 Insulation resistance | R≥30000MΩ，CN≤0.33μF |  |  |  |  | （20℃，100V,1min） |  |  |  |
|  | RCN≥10000S，CN＞0.33μF |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大脉冲爬升： Maximum Pulse Climbing Rate： 若实际工作电压U比额定电压Ur低，电容器可工作在更高的dv/dt场合，这样dv/dt允许值应为右表值乘以Ur/U If the actual working voltage U is lower than the rated voltage Or, the capacitor can work in a higher dv/dt case so that the dv/dt allowed value should be multiplied by the right table value Ur/U | UR DC/AC (V) | dV/dt〔V/μs〕 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | P=5 | P=7.5 | P=10 | P=15 |  | P=22.5 | P=27.5 | P=37.5 |
|  | 160〔90〕 | 100 | 300 | 180 | 100 |  | 60 | 50 | 35 |
|  | 250〔160〕 | 250 | 650 | 550 | 300 |  | 125 | 100 | 40 |
|  | 400〔220〕 | 400 | 1500 | 1300 | 900 |  | 300 | 130 | 70 |
|  | 630〔250〕 | 500 | 2400 | 2000 | 1000 |  | 400 | 180 | 90 |
|  | 1000〔300〕 | - | - | 2000 | 1600 |  | 600 | 200 | 150 |
|  | 1250〔400〕 | - | - | 2000 | 2000 |  | 800 | 380 | 180 |
|  | 1600〔500〕 | - | - | 6000 | 4500 |  | 1800 | 500 | 300 |
|  | 2000〔700〕 | - | - | 10000 | 9500 |  | 4500 | 1000 | 500 |
|  | 2500〔900〕 | - | - | - | 4500 |  | 2500 | 1500 | 900 |

■电容器外形尺寸Capacitor dimensions

| 160VDC/90VAC |  |  |  |  |  |  | 160VDC/90AC |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电容量 CAP | 电容器外形尺寸Capacitor dimensions |  |  |  |  | 电容器代码 Part number | 电容量 CAP | 电容器外形尺寸Capacitor dimensions |  |  |  |  |  | 电容器代码 Part number |
|  | T | H | W | P | Φd |  |  | T | H | W | P | Φd |  |  |
| 0.01 | 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5 | 0.5 | 240160V103J05YLAW | 0.015 | 2.5 | 6.0 | 10 | 7.5 | 0.6 |  | 240160V153J7AYLAW |
| 0.015 | 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5 | 0.5 | 240160V153J05YLAW | 0.022 | 2.5 | 6.0 | 10 | 7.5 | 0.6 |  | 240160V223J7AYLAW |
| 0.022 | 3.5 | 7.5 | 7.2 | 5 | 0.5 | 240160V223J05YLAW | 0.033 | 3.0 | 8.0 | 10 | 7.5 | 0.6 |  | 240160V333J7AYLAW |
| 0.033 | 3.5 | 7.5 | 7.2 | 5 | 0.5 | 240160V333J05YLAW | 0.047 | 3.0 | 8.0 | 10 | 7.5 | 0.6 |  | 240160V473J7AYLAW |
| 0.047 | 4.5 | 9.5 | 7.2 | 5 | 0.5 | 240160V473J05YLAW | 0.068 | 4.0 | 8.0 | 10 | 7.5 | 0.6 |  | 240160V683J7AYLAW |
| 0.068 | 4.5 | 9.5 | 7.2 | 5 | 0.5 | 240160V683J05YLAW | 0.1 | 5.0 | 10.5 | 10 | 7.5 | 0.6 |  | 240160V104J7AYLAW |
| 0.1 | 6 | 11 | 7.2 | 5 | 0.5 | 240160V104J05YLAW | 0.15 | 5.0 | 10.5 | 10 | 7.5 | 0.6 |  | 240160V154J7AYLAW |
| 0.15 | 7.2 | 13 | 7.2 | 5 | 0.5 | 240160V154J05YLAW | 0.22 | 6.0 | 12.0 | 10 | 7.5 | 0.6 |  | 240160V224J7AYLAW |
| 0.22 | 7.2 | 13 | 7.2 | 5 | 0.5 | 240160V224J05YLAW | 0.27 | 6.0 | 12.0 | 10 | 7.5 | 0.6 |  | 240160V274J7AYLAW |
| 160VDC/90VAC |  |  |  |  |  |  | 160VDC/90vac |  |  |  |  |  |  |  |
| 电容量 CAP | 电容器外形尺寸 Capacitor dimensions |  |  |  |  | 电容器代码 Part number | 电容量 CAP | 电容器外形尺寸 Capacitor dimensions |  |  |  |  | 电容器代码 Part number |  |
|  | T | H | W | P | Φd |  |  | T | H | W | P | Φd |  |  |
| 0.1 | 4 | 9 | 13 | 10 | 0.6 | 240160V104J10YLAW | 0.15 | 4 | 10 | 18 | 15 | 0.6 | 240160V154J15YLAW |  |
| 0.15 | 4 | 9 | 13 | 10 | 0.6 | 240160V154J10YLAW | 0.22 | 4 | 10 | 18 | 15 | 0.6 | 240160V224J15YLAW |  |
| 0.22 | 5 | 11 | 13 | 10 | 0.6 | 240160V224J10YLAW | 0.33 | 5 | 11 | 18 | 15 | 0.6 | 240160V334J15YLAW |  |
| 0.33 | 6 | 12 | 13 | 10 | 0.6 | 240160V334J10YLAW | 0.47 | 6 | 12 | 18 | 15 | 0.6 | 240160V474J15YLAW |  |
| 0.47 | 6 | 12 | 13 | 10 | 0.6 | 240160V474J10YLAW | 0.68 | 7.5 | 13.5 | 18 | 15 | 0.8 | 240160V684J15YLAW |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.0 | 7.5 | 13.5 | 18 | 15 | 0.8 | 240160V105J15YLAW |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.5 | 10 | 16 | 18 | 15 | 0.8 | 240160V155J15YLAW |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.2 | 11 | 19 | 18 | 15 | 0.8 | 240160V225J15YLAW |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.7 | 11 | 19 | 18 | 15 | 0.8 | 240160V275J15YLAW |  |

| 160VDC/90VAC |  |  |  |  |  |  | 160VDC/90VAC |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电容量 CAP | 电容器外形尺寸Capacitor dimensions |  |  |  |  | 电容器代码 Part number | 电容量 CAP | 电容器外形尺寸Capacitor dimensions |  |  |  |  | 电容器代码 Part number |  |
|  | T | H | W | P | Φd |  |  | T | H | W | P | Φd |  |  |
| 1.0 | 6 | 14 | 26.5 | 22.5 | 0.8 | 240160V105J22YLAW | 2.2 | 9 | 17 | 31.5 | 27.5 | 0.8 | 240160V225J27YLAW |  |
| 1.5 | 7 | 16 | 26.5 | 22.5 | 0.8 | 240160V155J22YLAW | 3.3 | 9 | 17 | 31.5 | 27.5 | 0.8 | 240160V335J27YLAW |  |
| 2.2 | 8.5 | 17 | 26.5 | 22.5 | 0.8 | 240160V225J22YLAW | 4.7 | 11 | 20 | 31.5 | 27.5 | 0.8 | 240160V475J27YLAW |  |
| 3.3 | 9 | 18.5 | 26.5 | 22.5 | 0.8 | 240160V335J22YLAW | 6.8 | 13 | 25 | 31.5 | 27.5 | 0.8 | 240160V685J27YLAW |  |
| 4.7 | 13 | 22 | 26.5 | 22.5 | 0.8 | 240160V475J22YLAW | 10 | 17.5 | 28 | 31.5 | 27.5 | 0.8 | 240160V106J27YLAW |  |
| 6.8 | 15.5 | 24.5 | 26.5 | 22.5 | 0.8 | 240160V685J22YLAW | 15 | 22 | 37 | 31.5 | 27.5 | 0.8 | 240160V156J27YLAW |  |
| 8.2 | 15.5 | 24.5 | 24.5 | 22.5 | 0.8 | 240160V825J22YLAW | 22 | 22 | 37 | 31.5 | 27.5 | 0.8 | 240160V226J27YLAW |  |
| 160VDC/90VAC |  |  |  |  |  |  | 250VDC/160VAC |  |  |  |  |  |  |  |
| 电容量 CAP | 电容器外形尺寸Capacitor dimensions |  |  |  |  | 电容器代码 Part number | 电容量 CAP | 电容器外形尺寸Capacitor dimensions |  |  |  |  |  | 电容器代码 Part number |
|  | T | H | W | P | Φd |  |  | T | H | W | P | Φd |  |  |
| 6.8 | 11 | 22 | 41 | 37.5 | 0.8 | 240160V685J37YLAW | 0.01 | 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5 | 0.5 |  | 240250V103J05YLAW |
| 10 | 18 | 24 | 41 | 37.5 | 0.8 | 240160V106J37YLAW | 0.015 | 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5 | 0.5 |  | 240250V153J05YLAW |
| 15 | 16 | 28.5 | 41 | 37.5 | 0.8 | 240160V156J37YLAW | 0.022 | 3.5 | 7.5 | 7.2 | 5 | 0.5 |  | 240250V223J05YLAW |
| 22 | 19 | 32 | 41 | 37.5 | 0.8 | 240160V226J37YLAW | 0.033 | 3.5 | 7.5 | 7.2 | 5 | 0.5 |  | 240250V333J05YLAW |
| 33 | 24 | 44 | 41 | 37.5 | 0.8 | 240160V336J37YLAW | 0.047 | 5 | 10 | 7.2 | 5 | 0.5 |  | 240250V473J05YLAW |
| 47 | 30 | 45 | 41 | 37.5 | 0.8 | 240160V476J37YLAW | 0.068 | 4.5 | 9.5 | 7.2 | 5 | 0.5 |  | 240250V683J05YLAW |
| 56 | 30 | 45 | 41 | 37.5 | 0.8 | 240160V566J37YLAW | 0.1 | 6 | 11 | 7.2 | 5 | 0.5 |  | 240250V104J05YLAW |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.15 | 7.2 | 13 | 7.2 | 5 | 0.5 |  | 240250V154J05YLAW |
| 250VDC/160VAC |  |  |  |  |  |  | 250VDC/160AC |  |  |  |  |  |  |  |
| 电容量 CAP | 电容器外形尺寸Capacitor dimensions |  |  |  |  | 电容器代码 Part number | 电容量 CAP | 电容器外形尺寸Capacitor dimensions |  |  |  |  |  | 电容器代码 Part number |
|  | T | H | W | P | Φd |  |  | T | H | W | P | Φd |  |  |
| 0.01 | 2.5 | 6 | 10 | 7.5 | 0.6 | 240250V103J7AYLAW | 0.068 | 4 | 9 | 13 | 10 | 0.6 |  | 240250V683J10YLAW |
| 0.015 | 3 | 8 | 10 | 7.5 | 0.6 | 240250V153J7AYLAW | 0.1 | 4 | 9 | 13 | 10 | 0.6 |  | 240250V104J10YLAW |
| 0.022 | 3 | 8 | 10 | 7.5 | 0.6 | 240250V223J7AYLAW | 0.15 | 5 | 11 | 13 | 10 | 0.6 |  | 240250V154J10YLAW |
| 0.033 | 3 | 8 | 10 | 7.5 | 0.6 | 240250V333J7AYLAW | 0.22 | 5 | 11 | 13 | 10 | 0.6 |  | 240250V224J10YLAW |
| 0.047 | 4 | 8 | 10 | 7.5 | 0.6 | 240250V473J7AYLAW | 0.27 | 6 | 12 | 13 | 10 | 0.6 |  | 240250V274J10YLAW |
| 0.068 | 5 | 10.5 | 10 | 7.5 | 0.6 | 240250V683J7AYLAW |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.1 | 5 | 10.5 | 10 | 7.5 | 0.6 | 240250V104J7AYLAW |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.15 | 6 | 12 | 10 | 7.5 | 0.6 | 240250V154J7AYLAW |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 250VDC/160VAC |  |  |  |  |  |  | 250VDC/160vac |  |  |  |  |  |  |  |
| 电容量 CAP | 电容器外形尺寸 Capacitor dimensions |  |  |  |  | 电容器代码 Part number | 电容量 CAP | 电容器外形尺寸 Capacitor dimensions |  |  |  |  | 电容器代码 Part number |  |
|  | T | H | W | P | Φd |  |  | T | H | W | P | Φd |  |  |
| 0.1 | 4 | 10 | 18 | 15 | 0.8 | 240250V104J15YLAW | 0.47 | 6 | 14.5 | 26.5 | 22.5 | 0.8 | 240250V474J22YLAW |  |
| 0.15 | 4 | 10 | 18 | 15 | 0.8 | 240250V154J15YLAW | 0.68 | 6 | 14.5 | 26.5 | 22.5 | 0.8 | 240250V684J22YLAW |  |
| 0.22 | 5 | 11 | 18 | 15 | 0.8 | 240250V224J15YLAW | 1.0 | 7 | 16 | 26.5 | 22.5 | 0.8 | 240250V105J22YLAW |  |
| 0.33 | 6 | 12 | 18 | 15 | 0.8 | 240250V334J15YLAW | 1.5 | 9 | 18.5 | 26.5 | 22.5 | 0.8 | 240250V155J22YLAW |  |
| 0.47 | 7.5 | 13.5 | 18 | 15 | 0.8 | 240250V474J15YLAW | 2.2 | 10 | 18.5 | 26.5 | 22.5 | 0.8 | 240250V225J22YLAW |  |
| 0.68 | 8.5 | 14.5 | 18 | 15 | 0.8 | 240250V684J15YLAW | 3.3 | 13 | 22 | 26.5 | 22.5 | 0.8 | 240250V335J22YLAW |  |
| 1.0 | 10 | 16 | 18 | 15 | 0.8 | 240250V105J15YLAW | 4.7 | 15.5 | 24.5 | 26.5 | 22.5 | 0.8 | 240250V475J22YLAW |  |
| 1.5 | 11 | 19 | 18 | 15 | 0.8 | 240250V155J15YLAW | 5.6 | 15.5 | 24.5 | 26.5 | 22.5 | 0.8 | 240250V565J22YLAW |  |
| 1.8 | 11 | 19 | 18 | 15 | 0.8 | 240250V185J15YLAW |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 250VDC/160vac |  |  |  |  |  |  | 250VDC/160VAC |  |  |  |  |  |  |  |
| 电容量 CAP | 电容器外形尺寸Capacitor dimensions |  |  |  |  | 电容器代码 Part number | 电容量 CAP | 电容器外形尺寸Capacitor dimensions |  |  |  |  | 电容器代码 Part number |  |
|  | T | H | W | P | Φd |  |  | T | H | W | P | Φd |  |  |
| 1.5 | 9 | 17 | 31.5 | 27.5 | 0.8 | 240250V155J27YLAW | 3.3 | 11 | 22 | 41 | 37.5 | 0.8 | 240250V335J37YLAW |  |
| 2.2 | 11 | 20 | 31.5 | 27.5 | 0.8 | 240250V225J27YLAW | 4.7 | 11 | 22 | 41 | 37.5 | 0.8 | 240250V475J37YLAW |  |
| 3.3 | 11 | 20 | 31.5 | 27.5 | 0.8 | 240250V335J27YLAW | 6.8 | 13 | 24 | 41 | 37.5 | 0.8 | 240250V685J37YLAW |  |
| 4.7 | 13 | 25 | 31.5 | 27.5 | 0.8 | 240250V475J27YLAW | 10 | 16 | 28.5 | 41 | 37.5 | 0.8 | 240250V106J37YLAW |  |
| 6.8 | 17.5 | 28 | 31.5 | 27.5 | 0.8 | 240250V685J27YLAW | 15 | 19 | 32 | 41 | 37.5 | 0.8 | 240250V156J37YLAW |  |
| 10 | 22 | 37 | 31.5 | 27.5 | 0.8 | 240250V106J27YLAW | 22 | 24 | 44 | 41 | 37.5 | 0.8 | 240250V226J37YLAW |  |
| 15 | 22 | 37 | 31.5 | 27.5 | 0.8 | 240250V156J27YLAW | 33 | 30 | 45 | 41 | 37.5 | 0.8 | 240250V336J37YLAW |  |
| 400VDC/220VAC |  |  |  |  |  |  | 400VDC/220VAC |  |  |  |  |  |  |  |
| 电容量 CAP | 电容器外形尺寸Capacitor dimensions |  |  |  |  | 电容器代码 Part number | 电容量 CAP | 电容器外形尺寸Capacitor dimensions |  |  |  |  |  | 电容器代码 Part number |
|  | T | H | W | P | Φd |  |  | T | H | W | P | Φd |  |  |
| 0.0033 | 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5 | 0.5 | 240400V332J05YLAW | 0.0033 | 2.5 | 6 | 10 | 7.5 | 0.5 |  | 240400V332J7AYLAW |
| 0.0047 | 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5 | 0.5 | 240400V472J05YLAW | 0.0047 | 2.5 | 6 | 10 | 7.5 | 0.5 |  | 240400V472J7AYLAW |
| 0.0068 | 3.5 | 7.5 | 7.2 | 5 | 0.5 | 240400V682J05YLAW | 0.0068 | 3 | 8 | 10 | 7.5 | 0.5 |  | 240400V682J7AYLAW |
| 0.01 | 3.5 | 7.5 | 7.2 | 5 | 0.5 | 240400V103J05YLAW | 0.01 | 3 | 8 | 10 | 7.5 | 0.5 |  | 240400V103J7AYLAW |
| 0.015 | 4.5 | 9.5 | 7.2 | 5 | 0.5 | 240400V153J05YLAW | 0.015 | 4 | 8 | 10 | 7.5 | 0.5 |  | 240400V153J7AYLAW |
| 0.022 | 4.5 | 9.5 | 7.2 | 5 | 0.5 | 240400V223J05YLAW | 0.022 | 4 | 8 | 10 | 7.5 | 0.5 |  | 240400V223J7AYLAW |
| 0.033 | 6 | 11 | 7.2 | 5 | 0.5 | 240400V333J05YLAW | 0.033 | 5 | 10 | 10 | 7.5 | 0.5 |  | 240400V333J7AYLAW |
| 0.047 | 7.2 | 13 | 7.2 | 5 | 0.5 | 240400V473J05YLAW | 0.047 | 5 | 10 | 10 | 7.5 | 0.5 |  | 240400V473J7AYLAW |
| 0.056 | 7.2 | 13 | 7.2 | 5 | 0.5 | 240400V563J05YLAW | 0.068 | 6 | 12 | 10 | 7.5 | 0.5 |  | 240400V683J7AYLAW |
| 400VDC/220VAC |  |  |  |  |  |  | 400VDC/220VAC |  |  |  |  |  |  |  |
| 电容量 CAP | 电容器外形尺寸 Capacitor dimensions |  |  |  |  | 电容器代码 Part number | 电容量 CAP | 电容器外形尺寸 Capacitor dimensions |  |  |  |  | 电容器代码 Part number |  |
|  | T | H | W | P | Φd |  |  | T | H | W | P | Φd |  |  |
| 0.022 | 4 | 9 | 13 | 10 | 0.6 | 240400V223J10YLAW | 0.047 | 4 | 10 | 18 | 15 | 0.6 | 240400V473J15YLAW |  |
| 0.033 | 4 | 9 | 13 | 10 | 0.6 | 240400V333J10YLAW | 0.068 | 4 | 10 | 18 | 15 | 0.6 | 240400V683J15YLAW |  |
| 0.047 | 5 | 11 | 13 | 10 | 0.6 | 240400V473J10YLAW | 0.1 | 5 | 11 | 18 | 15 | 0.6 | 240400V104J15YLAW |  |
| 0.068 | 5 | 11 | 13 | 10 | 0.6 | 240400V683J10YLAW | 0.15 | 5.5 | 12.5 | 18 | 15 | 0.8 | 240400VJ15415YLAW |  |
| 0.1 | 5 | 11 | 13 | 10 | 0.6 | 240400V104J10YLAW | 0.22 | 7.5 | 135. | 18 | 15 | 0.8 | 240400V224J15YLAW |  |
| 0.12 | 6 | 12 | 13 | 10 | 0.6 | 240400V124J10YLAW | 0.33 | 6 | 17.5 | 18 | 15 | 0.8 | 240400VJ33415YLAW |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.47 | 10 | 16 | 18 | 15 | 0.8 | 240400VJ47415YLAW |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.68 | 11 | 19 | 18 | 15 | 0.8 | 240400VJ68415YLAW |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.82 | 11 | 19 | 18 | 15 | 0.8 | 240400VJ82415YLAW |  |

| 400VDC/220VAC |  |  |  |  |  |  | 400VDC/220VAC |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电容量 CAP | 电容器外形尺寸Capacitor dimensions |  |  |  |  | 电容器代码 Part number | 电容量 CAP | 电容器外形尺寸Capacitor dimensions |  |  |  |  |  | 电容器代码 Part number |
|  | T | H | W | P | Φd |  |  | T | H | W | P | Φd |  |  |
| 0.22 | 6 | 14.5 | 26.5 | 22.5 | 0.8 | 240400V224J22YLAW | 0.56 | 9 | 17 | 31.5 | 27.5 | 0.8 |  | 240400V564J27YLAW |
| 0.33 | 6 | 14.5 | 26.5 | 22.5 | 0.8 | 240400V334J22YLAW | 0.68 | 9 | 17 | 31.5 | 27.5 | 0.8 |  | 240400V684J27YLAW |
| 0.47 | 7 | 16 | 26.5 | 22.5 | 0.8 | 240400V474J22YLAW | 1.0 | 11 | 20 | 31.5 | 27.5 | 0.8 |  | 240400V105J27YLAW |
| 0.68 | 9 | 18.5 | 26.5 | 22.5 | 0.8 | 240400V684J22YLAW | 1.5 | 11 | 20 | 31.5 | 27.5 | 0.8 |  | 240400V155J27YLAW |
| 1.0 | 11 | 20 | 26.5 | 22.5 | 0.8 | 240400V105J22YLAW | 2.2 | 13 | 25 | 31.5 | 27.5 | 0.8 |  | 240400V225J27YLAW |
| 1.5 | 13 | 22 | 26.5 | 22.5 | 0.8 | 240400V155J22YLAW | 3.3 | 17.5 | 28 | 31.5 | 27.5 | 0.8 |  | 240400V335J27YLAW |
| 2.2 | 15.5 | 24.5 | 26.5 | 22.5 | 0.8 | 240400V225J22YLAW | 4.7 | 22 | 37 | 31.5 | 27.5 | 0.8 |  | 240400V475J27YLAW |
|  |  |  |  |  |  |  | 6.8 | 22 | 37 | 31.5 | 27.5 | 0.8 |  | 240400V685J27YLAW |
| 400VDC/220VAC |  |  |  |  |  |  | 630VDC/250VAC |  |  |  |  |  |  |  |
| 电容量 CAP | 电容器外形尺寸 Capacitor dimensions |  |  |  |  | 电容器代码 Part number | 电容量 CAP | 电容器外形尺寸 Capacitor dimensions |  |  |  |  | 电容器代码 Part number |  |
|  | T | H | W | P | Φd |  |  | T | H | W | P | Φd |  |  |
| 1.5 | 11 | 22 | 41 | 37.5 | 0.8 | 240400V155J37YLAW | 0.0015 | 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5 | 0.6 | 240630V152J05YLAW |  |
| 2.2 | 11 | 22 | 41 | 37.5 | 0.8 | 240400V225J37YLAW | 0.0022 | 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5 | 0.6 | 240630V222J05YLAW |  |
| 3.3 | 13 | 24 | 41 | 37.5 | 0.8 | 240400V335J37YLAW | 0.0033 | 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5 | 0.6 | 240630V332J05YLAW |  |
| 4.7 | 16 | 28.5 | 41 | 37.5 | 0.8 | 240400V475J37YLAW | 0.0047 | 3.5 | 7.5 | 7.2 | 5 | 0.6 | 240630V472J05YLAW |  |
| 6.8 | 19 | 32 | 41 | 37.5 | 0.8 | 240400V685J37YLAW | 0.0068 | 4.5 | 9.5 | 7.2 | 5 | 0.6 | 240630V682J05YLAW |  |
| 10 | 24 | 44 | 41 | 37.5 | 0.8 | 240400V106J37YLAW | 0.01 | 4.5 | 9.5 | 7.2 | 5 | 0.6 | 240630V103J05YLAW |  |
| 15 | 30 | 45 | 41 | 37.5 | 0.8 | 240400V156J37YLAW | 0.015 | 6 | 11 | 7.2 | 5 | 0.6 | 240630V153J05YLAW |  |
| 18 | 30 | 45 | 41 | 37.5 | 0.8 | 240400V186J37YLAW | 0.022 | 6 | 11 | 7.2 | 5 | 0.6 | 240630V223J05YLAW |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.033 | 7.2 | 13 | 7.2 | 5 | 0.6 | 240630V333J05YLAW |  |
| 630VDC/250VAC |  |  |  |  |  |  | 630VDC/250VAC |  |  |  |  |  |  |  |
| 电容量 CAP | 电容器外形尺寸Capacitor dimensions |  |  |  |  | 电容器代码 Part number | 电容量 CAP | 电容器外形尺寸Capacitor dimensions |  |  |  |  | 电容器代码 Part number |  |
|  | T | H | W | P | Φd |  |  | T | H | W | P | Φd |  |  |
| 0.0015 | 2.5 | 6 | 10 | 7.5 | 0.6 | 240630V152J7AYLAW | 0.01 | 4 | 9 | 13 | 10 | 0.6 | 240630V103J10YLAW |  |
| 0.0022 | 2.5 | 6 | 10 | 7.5 | 0.6 | 240630V222J7AYLAW | 0.015 | 4 | 9 | 13 | 10 | 0.6 | 240630V153J10YLAW |  |
| 0.0033 | 3 | 8 | 10 | 7.5 | 0.6 | 240630V332J7AYLAW | 0.022 | 4 | 9 | 13 | 10 | 0.6 | 240630V223J10YLAW |  |
| 0.0047 | 3 | 8 | 10 | 7.5 | 0.6 | 240630V472J7AYLAW | 0.033 | 5 | 11 | 13 | 10 | 0.8 | 240630V333J10YLAW |  |
| 0.0068 | 3 | 8 | 10 | 7.5 | 0.6 | 240630V682J7AYLAW | 0.047 | 6 | 12 | 13 | 10 | 0.8 | 240630V473J10YLAW |  |
| 0.01 | 4 | 8 | 10 | 7.5 | 0.6 | 240630V103J7AYLAW | 0.068 | 6 | 12 | 13 | 10 | 0.8 | 240630V683J10YLAW |  |
| 0.015 | 5 | 10 | 10 | 7.5 | 0.6 | 240630V153J7AYLAW |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.022 | 5 | 10 | 10 | 7.5 | 0.6 | 240630V223J7AYLAW |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.033 | 6 | 12 | 10 | 7.5 | 0.6 | 240630V333J7AYLAW |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.039 | 6 | 12 | 10 | 7.5 | 0.6 | 240630VJ3937AYLAW |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 630VDC/250VAC |  |  |  |  |  |  | 630VDC/250VAC |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电容量 CAP | 电容器外形尺寸Capacitor dimensions |  |  |  |  | 电容器代码 Part number | 电容量 CAP | 电容器外形尺寸Capacitor dimensions |  |  |  |  |  | 电容器代码 Part number |
|  | T | H | W | P | Φd |  |  | T | H | W | P | Φd |  |  |
| 0.022 | 4 | 10 | 18 | 15 | 0.8 | 240630V223J15YLAW | 0.1 | 6 | 14.5 | 26.5 | 22.5 | 0.8 |  | 240630V104J22YLAW |
| 0.033 | 4 | 10 | 18 | 15 | 0.8 | 240630V333J15YLAW | 0.15 | 6 | 14.5 | 26.5 | 22.5 | 0.8 |  | 240630V154J22YLAW |
| 0.047 | 5 | 11 | 18 | 15 | 0.8 | 240630V473J15YLAW | 0.22 | 7 | 16 | 26.5 | 22.5 | 0.8 |  | 240630V224J22YLAW |
| 0.068 | 5.5 | 12.5 | 18 | 15 | 0.8 | 240630V683J15YLAW | 0.33 | 8.5 | 17 | 26.5 | 22.5 | 0.8 |  | 240630V334J22YLAW |
| 0.1 | 7.5 | 13.5 | 18 | 15 | 0.8 | 240630V104J15YLAW | 0.47 | 9 | 18.5 | 26.5 | 22.5 | 0.8 |  | 240630V474J22YLAW |
| 0.15 | 7.5 | 13.5 | 18 | 15 | 0.8 | 240630V154J15YLAW | 0.68 | 13 | 22 | 26.5 | 22.5 | 0.8 |  | 240630V684J22YLAW |
| 0.22 | 10 | 16 | 18 | 15 | 0.8 | 240630V224J15YLAW | 1.0 | 15.5 | 24.5 | 26.5 | 22.5 | 0.8 |  | 240630V105J22YLAW |
| 0.33 | 11 | 19 | 18 | 15 | 0.8 | 240630V334J15YLAW | 1.2 | 15.5 | 24.5 | 26.5 | 22.5 | 0.8 |  | 240630V125J22YLAW |
| 0.39 | 11 | 19 | 18 | 15 | 0.8 | 240630V394J15YLAW |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 630VDC/250VAC |  |  |  |  |  |  | 630VDC/250VAC |  |  |  |  |  |  |  |
| 电容量 CAP | 电容器外形尺寸 Capacitor dimensions |  |  |  |  | 电容器代码 Part number | 电容量 CAP | 电容器外形尺寸 Capacitor dimensions |  |  |  |  | 电容器代码 Part number |  |
|  | T | H | W | P | Φd |  |  | T | H | W | P | Φd |  |  |
| 0.33 | 9 | 17 | 31.5 | 27.5 | 0.8 | 240630V334J27YLAW | 0.68 | 11 | 22 | 41 | 37.5 | 0.8 | 240630V684J37YLAW |  |
| 0.47 | 9 | 17 | 31.5 | 27.5 | 0.8 | 240630V474J27YLAW | 1.0 | 11 | 22 | 41 | 37.5 | 0.8 | 240630VJ37YLAW |  |
| 0.68 | 11 | 20 | 31.5 | 27.5 | 0.8 | 240630V684J27YLAW | 1.5 | 13 | 24 | 41 | 37.5 | 0.8 | 240630VJ37YLAW |  |
| 1.0 | 13 | 25 | 31.5 | 27.5 | 0.8 | 240630V105J27YLAW | 2.2 | 15 | 26 | 41 | 37.5 | 0.8 | 240630VJ37YLAW |  |
| 1.5 | 14 | 28 | 31.5 | 27.5 | 0.8 | 240630V155J27YLAW | 3.3 | 19 | 32 | 41 | 37.5 | 0.8 | 240630VJ37YLAW |  |
| 1.8 | 17.5 | 28 | 31.5 | 27.5 | 0.8 | 240630V185J27YLAW | 4.7 | 21 | 38 | 41 | 37.5 | 0.8 | 240630VJ37YLAW |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6.8 | 24 | 44 | 41 | 37.5 | 0.8 | 240630VJ37YLAW |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 8.2 | 30 | 45 | 41 | 37.5 | 0.8 | 240630VJ37YLAW |  |
| 1000VDC/300VAC |  |  |  |  |  |  | 1000VDC/300VAC |  |  |  |  |  |  |  |
| 电容量 CAP | 电容器外形尺寸Capacitor dimensions |  |  |  |  | 电容器代码 Part number | 电容量 CAP | 电容器外形尺寸Capacitor dimensions |  |  |  |  | 电容器代码 Part number |  |
|  | T | H | W | P | Φd |  |  | T | H | W | P | Φd |  |  |
| 0.0047 | 4 | 9 | 13 | 10 | 0.6 | 241000V472J10YLAW | 0.01 | 4 | 10 | 18 | 15 | 0.8 | 241000V103J15YLAW |  |
| 0.0068 | 4 | 9 | 13 | 10 | 0.6 | 241000V682J10YLAW | 0.015 | 4 | 10 | 18 | 15 | 0.8 | 241000V153J15YLAW |  |
| 0.01 | 5 | 11 | 13 | 10 | 0.8 | 241000V103J10YLAW | 0.022 | 5 | 11 | 18 | 15 | 0.8 | 241000V223J15YLAW |  |
| 0.015 | 5 | 11 | 13 | 10 | 0.8 | 241000V153J10YLAW | 0.033 | 5.5 | 12.5 | 18 | 15 | 0.8 | 241000V333J15YLAW |  |
| 0.022 | 6 | 12 | 13 | 10 | 0.8 | 241000V223J10YLAW | 0.047 | 7.5 | 13.5 | 18 | 15 | 0.8 | 241000V473J15YLAW |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.068 | 8.5 | 14.5 | 18 | 15 | 0.8 | 241000V683J15YLAW |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.1 | 10 | 16 | 18 | 15 | 0.8 | 241000V104J15YLAW |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.15 | 11 | 19 | 18 | 15 | 0.8 | 241000V154J15YLAW |  |

| 1000VDC/300VAC |  |  |  |  |  |  | 1000VDC/300VAC |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电容量 CAP | 电容器外形尺寸Capacitor dimensions |  |  |  |  | 电容器代码 Part number | 电容量 CAP | 电容器外形尺寸Capacitor dimensions |  |  |  |  |  | 电容器代码 Part number |
|  | T | H | W | P | Φd |  |  | T | H | W | P | Φd |  |  |
| 0.047 | 6 | 14.5 | 26.5 | 22.5 | 0.8 | 241000V473J22YLAW | 0.15 | 9 | 17 | 31.5 | 27.5 | 0.8 |  | 241000V154J27YLAW |
| 0.068 | 6 | 14.5 | 26.5 | 22.5 | 0.8 | 241000V683J22YLAW | 0.22 | 9 | 17 | 31.5 | 27.5 | 0.8 |  | 241000V224J27YLAW |
| 0.1 | 7 | 16 | 26.5 | 22.5 | 0.8 | 241000V104J22YLAW | 0.33 | 11 | 20 | 31.5 | 27.5 | 0.8 |  | 241000V334J27YLAW |
| 0.15 | 9 | 18.5 | 26.5 | 22.5 | 0.8 | 241000V154J22YLAW | 0.47 | 13 | 25 | 31.5 | 27.5 | 0.8 |  | 241000V474J27YLAW |
| 0.22 | 10 | 18.5 | 26.5 | 22.5 | 0.8 | 241000V224J22YLAW | 0.68 | 14 | 28 | 31.5 | 27.5 | 0.8 |  | 241000V684J27YLAW |
| 0.33 | 13 | 22 | 26.5 | 22.5 | 0.8 | 241000V334J22YLAW | 1.0 | 22 | 37 | 31.5 | 27.5 | 0.8 |  | 241000V105J27YLAW |
| 0.47 | 15.5 | 24.5 | 26.5 | 22.5 | 0.8 | 241000V474J22YLAW | 1.5 | 22 | 37 | 31.5 | 27.5 | 0.8 |  | 241000V155J27YLAW |
| 0.56 | 15.5 | 24.5 | 26.5 | 22.5 | 0.8 | 241000V564J22YLAW |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1000VDC/300VAC |  |  |  |  |  |  | 1250VDC/400VAC |  |  |  |  |  |  |  |
| 电容量 CAP | 电容器外形尺寸 Capacitor dimensions |  |  |  |  | 电容器代码 Part number | 电容量 CAP | 电容器外形尺寸 Capacitor dimensions |  |  |  |  | 电容器代码 Part number |  |
|  | T | H | W | P | Φd |  |  | T | H | W | P | Φd |  |  |
| 0.33 | 11 | 22 | 41 | 37.5 | 0.8 | 241000V334J37YLAW | 0.0033 | 4 | 9 | 13 | 10 | 0.8 | 241250V332J10YLAW |  |
| 0.47 | 11 | 22 | 41 | 37.5 | 0.8 | 241000V474J37YLAW | 0.0047 | 4 | 9 | 13 | 10 | 0.8 | 241250V472J10YLAW |  |
| 0.68 | 13 | 24 | 41 | 37.5 | 0.8 | 241000V684J37YLAW | 0.0068 | 5 | 11 | 13 | 10 | 0.8 | 241250V682J10YLAW |  |
| 1.0 | 16 | 28.5 | 41 | 37.5 | 0.8 | 241000V105J37YLAW | 0.01 | 5 | 11 | 13 | 10 | 0.8 | 241250V103J10YLAW |  |
| 1.5 | 19 | 32 | 41 | 37.5 | 0.8 | 241000V155J37YLAW | 0.015 | 6 | 12 | 13 | 10 | 0.8 | 241250V153J10YLAW |  |
| 2.2 | 21 | 38 | 41 | 37.5 | 0.8 | 241000V225J37YLAW |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 30 | 45 | 41 | 37.5 | 0.8 | 241000V335J37YLAW |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 | 30 | 45 | 41 | 37.5 | 0.8 | 241000V395J37YLAW |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1250VDC/400VAC |  |  |  |  |  |  | 1250VDC/400VAC |  |  |  |  |  |  |  |
| 电容量 CAP | 电容器外形尺寸Capacitor dimensions |  |  |  |  | 电容器代码 Part number | 电容量 CAP | 电容器外形尺寸Capacitor dimensions |  |  |  |  | 电容器代码 Part number |  |
|  | T | H | W | P | Φd |  |  | T | H | W | P | Φd |  |  |
| 0.0047 | 4 | 10 | 18 | 15 | 0.8 | 241250V472J15YLAW | 0.033 | 6 | 14.5 | 26.5 | 22.5 | 0.8 | 241250V333J22YLAW |  |
| 0.0068 | 4 | 10 | 18 | 15 | 0.8 | 241250V682J15YLAW | 0.047 | 6 | 14.5 | 26.5 | 22.5 | 0.8 | 241250V473J22YLAW |  |
| 0.01 | 5 | 11 | 18 | 15 | 0.8 | 241250V103J15YLAW | 0.068 | 7 | 16 | 26.5 | 22.5 | 0.8 | 241250V683J22YLAW |  |
| 0.015 | 6 | 12 | 18 | 15 | 0.8 | 241250V153J15YLAW | 0.1 | 8.5 | 17 | 26.5 | 22.5 | 0.8 | 241250V104J22YLAW |  |
| 0.022 | 7.5 | 13.5 | 18 | 15 | 0.8 | 241250V223J15YLAW | 0.15 | 9 | 18.5 | 26.5 | 22.5 | 0.8 | 241250V154J22YLAW |  |
| 0.033 | 8.5 | 14.5 | 18 | 15 | 0.8 | 241250V333J15YLAW | 0.22 | 13 | 22 | 26.5 | 22.5 | 0.8 | 241250V224J22YLAW |  |
| 0.047 | 10 | 16 | 18 | 15 | 0.8 | 241250V473J15YLAW | 0.33 | 15.5 | 24.5 | 26.5 | 22.5 | 0.8 | 241250V334J22YLAW |  |
| 0.068 | 11 | 19 | 18 | 15 | 0.8 | 241250V683J15YLAW | 0.39 | 15.5 | 24.5 | 26.5 | 22.5 | 0.8 | 241250V394J22YLAW |  |
| 0.1 | 11 | 19 | 18 | 15 | 0.8 | 241250V104J15YLAW |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.12 | 11 | 19 | 18 | 15 | 0.8 | 241250V124J15YLAW |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1250VDC/400VAC |  |  |  |  |  |  | 1250VDC/400VAC |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电容量 CAP | 电容器外形尺寸Capacitor dimensions |  |  |  |  | 电容器代码 Part number | 电容量 CAP | 电容器外形尺寸Capacitor dimensions |  |  |  |  |  | 电容器代码 Part number |
|  | T | H | W | P | Φd |  |  | T | H | W | P | Φd |  |  |
| 0.1 | 9 | 17 | 31.5 | 27.5 | 0.8 | 241250V104J27YLAW | 0.22 | 11 | 22 | 41 | 37.5 | 0.8 |  | 241250V224J37YLAW |
| 0.15 | 9 | 17 | 31.5 | 27.5 | 0.8 | 241250V154J27YLAW | 0.33 | 11 | 22 | 41 | 37.5 | 0.8 |  | 241250V334J37YLAW |
| 0.22 | 11 | 20 | 31.5 | 27.5 | 0.8 | 241250V224J27YLAW | 0.47 | 12 | 24 | 41 | 37.5 | 0.8 |  | 241250V474J37YLAW |
| 0.33 | 13 | 25 | 31.5 | 27.5 | 0.8 | 241250V334J27YLAW | 0.68 | 15 | 26 | 41 | 37.5 | 0.8 |  | 241250V684J37YLAW |
| 0.47 | 14 | 28 | 31.5 | 27.5 | 0.8 | 241250V474J27YLAW | 1.0 | 19 | 32 | 41 | 37.5 | 0.8 |  | 241250V105J37YLAW |
| 0.68 | 19 | 29 | 31.5 | 27.5 | 0.8 | 241250V684J27YLAW | 1.5 | 21 | 38 | 41 | 37.5 | 0.8 |  | 241250V155J37YLAW |
| 1.0 | 22 | 37 | 31.5 | 27.5 | 0.8 | 241250V105J27YLAW | 2.2 | 30 | 45 | 41 | 37.5 | 0.8 |  | 241250V225J37YLAW |
| 1.2 | 22 | 37 | 31.5 | 27.5 | 0.8 | 241250V125J27YLAW | 2.7 | 30 | 45 | 41 | 37.5 | 0.8 |  | 241250V275J37YLAW |
| 1600VDC/500VAC |  |  |  |  |  |  | 1600VDC/500VAC |  |  |  |  |  |  |  |
| 电容量 CAP | 电容器外形尺寸 Capacitor dimensions |  |  |  |  | 电容器代码 Part number | 电容量 CAP | 电容器外形尺寸 Capacitor dimensions |  |  |  |  | 电容器代码 Part number |  |
|  | T | H | W | P | Φd |  |  | T | H | W | P | Φd |  |  |
| 0.001 | 4 | 9 | 13 | 10 | 0.8 | 241600V102J10YLAW | 0.0033 | 4 | 10 | 18 | 15 | 0.8 | 241600V332J15YLAW |  |
| 0.0015 | 4 | 9 | 13 | 10 | 0.8 | 241600V152J10YLAW | 0.0047 | 4 | 10 | 18 | 15 | 0.8 | 241600V472J15YLAW |  |
| 0.0022 | 4 | 9 | 13 | 10 | 0.8 | 241600V222J10YLAW | 0.0068 | 5 | 11 | 18 | 15 | 0.8 | 241600V682J15YLAW |  |
| 0.0033 | 5 | 11 | 13 | 10 | 0.8 | 241600V332J10YLAW | 0.01 | 5.5 | 12.5 | 18 | 15 | 0.8 | 241600V103J15YLAW |  |
| 0.0047 | 5 | 11 | 13 | 10 | 0.8 | 241600V472J10YLAW | 0.015 | 7.5 | 13.5 | 18 | 15 | 0.8 | 241600V153J15YLAW |  |
| 0.0068 | 6 | 12 | 13 | 10 | 0.8 | 241600V682J10YLAW | 0.022 | 7.5 | 13.5 | 18 | 15 | 0.8 | 241600V223J15YLAW |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.033 | 10 | 16 | 18 | 15 | 0.8 | 241600V333J15YLAW |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.047 | 11 | 19 | 18 | 15 | 0.8 | 241600V473J15YLAW |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.056 | 11 | 19 | 18 | 15 | 0.8 | 241600V563J15YLAW |  |
| 1600VDC/500VAC |  |  |  |  |  |  | 1600VDC/500VAC |  |  |  |  |  |  |  |
| 电容量 CAP | 电容器外形尺寸Capacitor dimensions |  |  |  |  | 电容器代码 Part number | 电容量 CAP | 电容器外形尺寸Capacitor dimensions |  |  |  |  | 电容器代码 Part number |  |
|  | T | H | W | P | Φd |  |  | T | H | W | P | Φd |  |  |
| 0.015 | 6 | 14.5 | 26.5 | 22.5 | 0.8 | 241600V153J22YLAW | 0.047 | 9 | 17 | 31.5 | 27.5 | 0.8 | 241600V473J27YLAW |  |
| 0.022 | 6 | 14.5 | 26.5 | 22.5 | 0.8 | 241600V223J22YLAW | 0.068 | 9 | 17 | 31.5 | 27.5 | 0.8 | 241600V683J27YLAW |  |
| 0.033 | 7 | 16 | 26.5 | 22.5 | 0.8 | 241600V333J22YLAW | 0.1 | 11 | 20 | 31.5 | 27.5 | 0.8 | 241600V104J27YLAW |  |
| 0.047 | 8 | 16 | 26.5 | 22.5 | 0.8 | 241600V473J22YLAW | 0.15 | 13 | 25 | 31.5 | 27.5 | 0.8 | 241600V154J27YLAW |  |
| 0.068 | 10 | 18.5 | 26.5 | 22.5 | 0.8 | 241600V683J22YLAW | 0.22 | 14 | 28 | 31.5 | 27.5 | 0.8 | 241600V224J27YLAW |  |
| 0.1 | 11 | 20 | 26.5 | 22.5 | 0.8 | 241600V104J22YLAW | 0.33 | 17.5 | 28 | 31.5 | 27.5 | 0.8 | 241600V334J27YLAW |  |
| 0.15 | 15.5 | 24.5 | 26.5 | 22.5 | 0.8 | 241600V154J22YLAW | 0.47 | 22 | 37 | 31.5 | 27.5 | 0.8 | 241600V474J27YLAW |  |
| 0.22 | 15.5 | 24.5 | 26.5 | 22.5 | 0.8 | 241600V224J22YLAW | 0.68 | 22 | 37 | 31.5 | 27.5 | 0.8 | 241600V684J27YLAW |  |

| 1600VDC/500VAC |  |  |  |  |  |  | 2000VDC/700VAC |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电容量 CAP | 电容器外形尺寸Capacitor dimensions |  |  |  |  | 电容器代码 Part number | 电容量 CAP | 电容器外形尺寸Capacitor dimensions |  |  |  |  |  | 电容器代码 Part number |
|  | T | H | W | P | Φd |  |  | T | H | W | P | Φd |  |  |
| 0.15 | 11 | 22 | 41 | 37.5 | 0.8 | 241600V154J37YLAW | 0.001 | 4 | 9 | 13 | 10 | 0.6 |  | 242000V102J10YLAW |
| 0.22 | 11 | 22 | 41 | 37.5 | 0.8 | 241600V224J37YLAW | 0.0022 | 4 | 9 | 13 | 10 | 0.6 |  | 242000V222J10YLAW |
| 0.33 | 15 | 26 | 41 | 37.5 | 0.8 | 241600V334J37YLAW | 0.0033 | 5 | 11 | 13 | 10 | 0.6 |  | 242000V332J10YLAW |
| 0.47 | 16 | 28.5 | 41 | 37.5 | 0.8 | 241600V474J37YLAW | 0.0047 | 5 | 11 | 13 | 10 | 0.6 |  | 242000V472J10YLAW |
| 0.68 | 21 | 38 | 41 | 37.5 | 0.8 | 241600V684J37YLAW | 0.0056 | 6 | 12 | 13 | 10 | 0.8 |  | 242000V562J10YLAW |
| 1.0 | 24 | 44 | 41 | 37.5 | 0.8 | 241600V105J37YLAW |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 30 | 45 | 41 | 37.5 | 0.8 | 241600V155J37YLAW |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2000VDC/700VAC |  |  |  |  |  |  | 2000VDC/700VAC |  |  |  |  |  |  |  |
| 电容量 CAP | 电容器外形尺寸 Capacitor dimensions |  |  |  |  | 电容器代码 Part number | 电容量 CAP | 电容器外形尺寸 Capacitor dimensions |  |  |  |  | 电容器代码 Part number |  |
|  | T | H | W | P | Φd |  |  | T | H | W | P | Φd |  |  |
| 0.001 | 4 | 10 | 18 | 15 | 0.8 | 242000V102J15YLAW | 0.01 | 6 | 14.5 | 26.5 | 22.5 | 0.8 | 242000V103J22YLAW |  |
| 0.0015 | 4 | 10 | 18 | 15 | 0.8 | 242000V152J15YLAW | 0.015 | 7 | 16 | 26.5 | 22.5 | 0.8 | 242000V153J22YLAW |  |
| 0.0022 | 4 | 10 | 18 | 15 | 0.8 | 242000V222J15YLAW | 0.022 | 8 | 16 | 26.5 | 22.5 | 0.8 | 242000V223J22YLAW |  |
| 0.0033 | 5 | 11 | 18 | 15 | 0.8 | 242000V332J15YLAW | 0.033 | 10 | 18.5 | 26.5 | 22.5 | 0.8 | 242000V333J22YLAW |  |
| 0.0047 | 5.5 | 12.5 | 18 | 15 | 0.8 | 242000V472J15YLAW | 0.047 | 11 | 20 | 26.5 | 22.5 | 0.8 | 242000V473J22YLAW |  |
| 0.0068 | 7.5 | 13.5 | 18 | 15 | 0.8 | 242000V682J15YLAW | 0.068 | 13 | 22 | 26.5 | 22.5 | 0.8 | 242000V683J22YLAW |  |
| 0.01 | 7.5 | 13.5 | 18 | 15 | 0.8 | 242000V103J15YLAW | 0.1 | 15.5 | 24.5 | 26.5 | 22.5 | 0.8 | 242000V104J22YLAW |  |
| 0.015 | 10 | 16 | 18 | 15 | 0.8 | 242000V153J15YLAW |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.022 | 11 | 19 | 18 | 15 | 0.8 | 242000V223J15YLAW |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2000VDC/700VAC |  |  |  |  |  |  | 2000VDC/700VAC |  |  |  |  |  |  |  |
| 电容量 CAP | 电容器外形尺寸Capacitor dimensions |  |  |  |  | 电容器代码 Part number | 电容量 CAP | 电容器外形尺寸Capacitor dimensions |  |  |  |  | 电容器代码 Part number |  |
|  | T | H | W | P | Φd |  |  | T | H | W | P | Φd |  |  |
| 0.022 | 9 | 17 | 31.5 | 27.5 | 0.8 | 242000V223J27YLAW | 0.068 | 11 | 22 | 41 | 37.5 | 0.8 | 242000V683J37YLAW |  |
| 0.033 | 9 | 17 | 31.5 | 27.5 | 0.8 | 242000V333J27YLAW | 0.1 | 11 | 22 | 41 | 37.5 | 0.8 | 242000V104J37YLAW |  |
| 0.047 | 11 | 20 | 31.5 | 27.5 | 0.8 | 242000V473J27YLAW | 0.15 | 13 | 24 | 41 | 37.5 | 0.8 | 242000V154J37YLAW |  |
| 0.068 | 11 | 20 | 31.5 | 27.5 | 0.8 | 242000V683J27YLAW | 0.22 | 16 | 28.5 | 41 | 37.5 | 0.8 | 242000V224J37YLAW |  |
| 0.1 | 13 | 25 | 31.5 | 27.5 | 0.8 | 242000V104J27YLAW | 0.33 | 19 | 32 | 41 | 37.5 | 0.8 | 242000V334J37YLAW |  |
| 0.15 | 17.5 | 28 | 31.5 | 27.5 | 0.8 | 242000V154J27YLAW | 0.47 | 21 | 38 | 41 | 37.5 | 0.8 | 242000V474J37YLAW |  |
| 0.22 | 22 | 37 | 31.5 | 27.5 | 0.8 | 242000V224J27YLAW | 0.68 | 30 | 45 | 41 | 37.5 | 0.8 | 242000V6894J37YLAW |  |
| 0.33 | 22 | 37 | 31.5 | 27.5 | 0.8 | 242000V334J27YLAW | 0.82 | 30 | 45 | 41 | 37.5 | 0.8 | 242000V824J37YLAW |  |

| 2500VDC/900VAC |  |  |  |  |  |  | 2500VDC/900VAC |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电容量 CAP | 电容器外形尺寸Capacitor dimensions |  |  |  |  | 电容器代码 Part number | 电容量 CAP | 电容器外形尺寸Capacitor dimensions |  |  |  |  |  | 电容器代码 Part number |
|  | T | H | W | P | Φd |  |  | T | H | W | P | Φd |  |  |
| 0.001 | 4 | 10 | 18 | 15 | 0.6 | 242500V102J15YLAW | 0.0047 | 6 | 14.5 | 26.5 | 22.5 | 0.8 |  | 242500V472J22YLAW |
| 0.0015 | 4 | 10 | 18 | 15 | 0.6 | 242500V152J15YLAW | 0.0068 | 6 | 14.5 | 26.5 | 22.5 | 0.8 |  | 242500V682J22YLAW |
| 0.0022 | 4 | 10 | 18 | 15 | 0.6 | 242500V222J15YLAW | 0.01 | 7 | 16 | 26.5 | 22.5 | 0.8 |  | 242500V103J22YLAW |
| 0.0033 | 5 | 11 | 18 | 15 | 0.6 | 242500V332J15YLAW | 0.015 | 8.5 | 17 | 26.5 | 22.5 | 0.8 |  | 242500V153J22YLAW |
| 0.0047 | 5.5 | 12.5 | 18 | 15 | 0.6 | 242500V472J15YLAW | 0.022 | 9 | 18.5 | 26.5 | 22.5 | 0.8 |  | 242500V223J22YLAW |
| 0.0068 | 7.5 | 12.5 | 18 | 15 | 0.6 | 242500V682J15YLAW | 0.033 | 13 | 22 | 26.5 | 22.5 | 0.8 |  | 242500V333J22YLAW |
| 0.010 | 8.5 | 14.5 | 18 | 15 | 0.6 | 242500V103J15YLAW | 0.047 | 15.5 | 24.5 | 26.5 | 22.5 | 0.8 |  | 242500V473J22YLAW |
| 0.015 | 10 | 16 | 18 | 15 | 0.6 | 242500V153J15YLAW | 0.056 | 15.5 | 24.5 | 26.5 | 22.5 | 0.8 |  | 242500V563J22YLAW |
| 0.022 | 11 | 19 | 18 | 15 | 0.6 | 242500V223J15YLAW |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2500VDC/900VAC |  |  |  |  |  |  | 2500VDC/900VAC |  |  |  |  |  |  |  |
| 电容量 CAP | 电容器外形尺寸 Capacitor dimensions |  |  |  |  | 电容器代码 Part number | 电容量 CAP | 电容器外形尺寸 Capacitor dimensions |  |  |  |  | 电容器代码 Part number |  |
|  | T | H | W | P | Φd |  |  | T | H | W | P | Φd |  |  |
| 0.015 | 9 | 17 | 31.5 | 27.5 | 0.8 | 242500V153J27YLAW | 0.047 | 11 | 22 | 41 | 37.5 | 0.8 | 242500V473J37YLAW |  |
| 0.022 | 9 | 17 | 31.5 | 27.5 | 0.8 | 242500V223J27YLAW | 0.068 | 11 | 22 | 41 | 37.5 | 0.8 | 242500V683J37YLAW |  |
| 0.033 | 11 | 20 | 31.5 | 27.5 | 0.8 | 242500V333J27YLAW | 0.1 | 12 | 24 | 41 | 37.5 | 0.8 | 242500V104J37YLAW |  |
| 0.047 | 13 | 25 | 31.5 | 27.5 | 0.8 | 242500V473J27YLAW | 0.15 | 16 | 28.5 | 41 | 37.5 | 0.8 | 242500V154J37YLAW |  |
| 0.068 | 13 | 25 | 31.5 | 27.5 | 0.8 | 242500V683J27YLAW | 0.22 | 19 | 32 | 41 | 37.5 | 0.8 | 242500V224J37YLAW |  |
| 0.1 | 17 | 28 | 31.5 | 27.5 | 0.8 | 242500V104J27YLAW | 0.33 | 24 | 44 | 41 | 37.5 | 0.8 | 242500V334J37YLAW |  |
| 0.15 | 22 | 37 | 31.5 | 27.5 | 0.8 | 242500V154J27YLAW | 0.47 | 30 | 45 | 41 | 37.5 | 0.8 | 242500V474J37YLAW |  |
| 0.18 | 22 | 37 | 31.5 | 27.5 | 0.8 | 242500V184J27YLAW | 0.56 | 30 | 45 | 41 | 37.5 | 0.8 | 242500V564J37YLAW |  |